
A: 地坪流程结构图：
	5666
	1、地坪基面要求;

	111111111
	2、刮涂环氧树脂底漆；

	11111111111111
	3、刮环氧树脂中层腻子；

	1111111111111111111
	4、刮高固含量环氧树脂、撒布防滑骨料;

	1111111111111111111111111
	5涂聚氨酯面漆(色)。


B:涂装型环氧树脂坡道防滑地坪工艺：
1、 地坪基面要求：        
1.1 根据现场地面勘察地面原混凝土偏差较大，必须采用C25混凝土按厚度最低
点不小于40mm地坪平整度找平后方能进行下道工序。
        1.2 检查混凝土有无脱壳和松动现象，如果有一定偏差，进行处理后将地坪基面清除
干净； 

1.3施工时环境温度不低于0°C

2、刮涂环氧树脂底漆：
 2.1 把环氧树脂底漆A、B主份按比例混合，A组份60%，专用稀释剂40%充分搅拌均匀后，用刮刀满刮地坪；
3、刮环氧树脂中层腻子：
3.1 打磨、清洁；同时用环氧树脂进行破损地坪的修补；
3.2 刮环氧树脂中层石英砂浆，用环氧树脂中层漆主剂、固化剂、70-100目石英砂按一定比例搅拌均匀后调成环氧腻子，用刮板满刮二遍，然后对部分有缺陷孔洞进行点补；
4、刮高固含量环氧树脂、撒布耐磨防滑骨料：
 4.1 打磨、清洁
      4.2 用镘刀涂刮高固含量环氧树脂中层漆主剂、固化剂、按一定比例搅拌均匀后 ,用刮刀刮均匀而且应该厚些。  

      4.3 耐磨防滑骨料需同时撒布; 使喷撒的防滑颗粒60%埋在涂料里面，待12小时基本固化再进行下道工序，喷撒的防滑颗粒必须均匀，这样既然美观又实用。

5、涂聚氨酯面漆(色标)

1： A组份的比例应是2份，B组份（有色浆）1份，加部分稀释到搅拌均匀进

    行涂刷，涂料必须在裸露在外的40%颗粒上涂上涂料，使之达到耐磨防滑效果。
特别提示:地坪施工结束保养熟化72小时人员方可通行；起码要7个工作日方可正常使用
C: 油性报价
	项目(名称)工序
	数量（M²）
	价 格（元/㎡）
	备注

	
	
	
	

	去除老环氧打磨地面
	1
	
	去老环氧打磨清扫

	环氧树脂底涂
	1
	
	刮涂环氧底层

	修补漏洞裂缝
	1
	
	修补裂缝

	环氧树脂中涂

	1
	
	滚涂环氧中涂层

	刮高固含量环氧树脂、撒布防滑骨料;
	1
	
	洒砂及防滑骨料

	涂装型聚氨酯面漆
	1
	
	聚氨酯罩面层

	其他辅材
	1
	
	稀释材料

	划线
	1
	
	V字型线条

	人工费

	1
	
	人工及刀具

	合计
	1
	
	

	注明
	含： 老坡道铲除清理 材料运费 人工吃住




